**Polietilén – PE lemez**

**Leírás:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PE300 Nagysűrűségű lemez**  Kiemelkedő feldolgozhatóság (forgácsolható, hegeszthető) , vegyszerállóság, jó korrózióállóság jellemzi. A mérsékeltebb mechanikai jellemzők miatt a kevésbé igénybe vett helyeken alkalmazzák, gazdaságilag rendkívül előnyös. | **PE 500 Nagy moltömegű lemez**  A merevség, szívósság, mechanikai csillapítás és az abráziós kopásállóság szempontjából ideális kombinációt kínál. Mindemellett jól hegeszthető, jó vegyszerálló. Ez utóbbi miatt ragasztása nehézkes. Adalékolatlan fajtái élelmiszeripari felhasználásra alkalmasak. Megtalálható a mechanikai, vegyipari és elektromos alkalmazásokban is. | **PE 1000 Ultra nagy moltömegű lemez**  A PE 500-hoz képest rendkívül szívós még -200ºC alatt is, jobb az abráziós kopásállósága. Fémekkel és más alapanyagokkal szembeni súrlódási tényezője alacsony. Magas ütésállóság, élelmiszer összeférhetőség jellemzi.  Felhasználható: +80 ˚C-tól -260˚C-ig |

**Főbb felhasználási területek:**

|  |
| --- |
| Általános szerkezeti anyag, élelmiszeripar, elektrotechnika, vegyipar |

**Megmunkálhatóság:**

|  |
| --- |
| Forgácsolható, hegeszthető |

**Specialitások/ Különlegességek:**

|  |
| --- |
| A PE-1000 illetve a PE-300-as anyagokból tömör polietilén rudak is elérhetőek, több színben és hosszúságban. További információkért keresse fel kollégáinkat! |

**Elérhető táblaméretek, színek (vastagságonként változhat). Egyes anyagok reciklált kivitelűek:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1500x3000mm; 1000x2000mm  fehér, fekete | 1000x2000 mm  fekete, fehér | 1000x2000 mm  fekete, fehér, zöld |

Árakról és a fentiektől eltérő méretekről érdeklődjenek értékesítő kollégáinknál a +36 88 596 180-as telefonszámon, vagy az [info@szatunaplex.hu](mailto:info@szatunaplex.hu) e-mail címen.

**Letölthető dokumentumok**

* Technikai adatlapok